ЗАКАЛОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ВАЛОВ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

При закалке валов основное внимание обращают на создание упрочнённого поверхностного слоя. Однако, наряду со сжимающими закалочными напряжениями в поверхностных слоях, в центральной зоне вала формируется поле растягивающих напряжений, которые могут достигать значительных величин и инициировать появление внутренних областей разупрочнённого (ослабленного) материала и даже появление поперечных трещин. Такие дефекты трудно проконтролировать. В процессе эксплуатации валы с такими дефектами склонны к внезапному хрупкому разрушению, что приводит к созданию аварийных ситуаций. Поэтому на стадии проектирования технологии закалки необходимо прогнозировать возникновение таких зон, определяющих в основном ресурс валов и безопасность эксплуатации.

В работе приводится методика расчёта напряжённо-деформированного состояния закалённого вала. Исходная краевая задача определения напряжений и деформаций в упругопластическом цилиндре разбивается на основную и корректирующую. Основная задача определяет напряжения и деформации в упругом цилиндре при первоначальных необратимых деформациях, вызванных фазовыми превращениями в материале, а корректирующая задача рассчитывает напряжённо-деформированное состояние также в упругом цилиндре при начальных пластических деформациях. Итерационная процедура расчёта заключается в следующем: сначала при заданных параметрах закалки ищется решение основной задачи; в случае выхода материала за пределы упругости, решение основной задачи корректируется с учётом пластических деформаций, рассчитанных с использованием инкрементального закона пластичности и гипотезы С.Д. Волкова о пропорциональности компонент тензора мгновенных модулей на стадиях пластичности и разупрочнения и компонент тензора упругих модулей для изотропного тела. Полученное решение, как сумма решений основной и корректирующей задачи, даёт новые приращения пластических деформаций, опять решается корректирующая задач и т.д. В результате, если итерационный процесс сходится, то получаем рассчитанное поле напряжений и деформаций по радиусу цилиндра. Расходимость процесса соответствует появлению разрушенных зон в образце.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума Российской академии наук № 22 (проект № 09-П-1-1008).