ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО ОДНОНАПРАВЛЕННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ВДОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ АРМИРОВАНИЯ

Лобанов Д.С. Бабушкин А.В.

Пермь, Россия

В современной продукции машиностроения все более необходимым становится применение композиционных материалов. В связи с этим для расчетов конструкций из композитов является актуальным всестороннее исследование свойств новых материалов, в том числе в условиях сложных термомеханических воздействий. Ввиду противоречивости и недостатка литературных данных об испытаниях однонаправленного стеклопластика серийного производства с предельно высоким наполнением волокон, возникает необходимость экспериментального определения его механических свойств.

Объектом исследования являлся однонаправленный стеклопластик Direct "E" Roving 0,7- ortophtalic polyester resin 0,3 с семидесяти процентным содержанием армирующего компонента. В ходе предварительных испытаний из ленты материала были изготовлены плоские стандартные образцы в виде двухсторонних лопаток. В результате пробных испытаний на образцах-лопатках однонаправленного стеклопластика с оклейкой захватных частей стекловолоконной лентой и алюминиевыми пластинами было зафиксировано однотипное разрушение образцов в захватной части. Таким образом, был сделан вывод о том, что определение механических характеристик однонаправленного высоконаполненного стеклопластика Direct "E" Roving 0,7- ortophtalic polyester resin 0,3 на образцах-лопатках затруднено.

Были спроектированы и изготовлены образцы однонаправленного стеклопластика со специальной захватной частью. Конструкция образца представляет собой стеклопластиковый стержень постоянного сечения, концы которого через клеевое соединение погружены в металлические гильзы. Испытания однонаправленного высоконаполненного стеклопластика при растяжении вдоль направления армирования в условиях комнатной температуры проводились на электромеханической разрывной машине Instron 5882 с использованием бесконтактного видеоэкстензометра Instron AVE, а при повышенных температурах - с использованием климатической камеры Instron 3119-407.

Таким образом, была разработана и апробирована методика испытания на растяжение однонаправленного высоконаполненного стеклопластика при нормальных и повышенных температурах с использованием специального образца и современного испытательного оборудования фирмы Instron. Были построены диаграммы деформирования – зависимости осевой деформации (видео, %) от напряжения при растяжении (МПа), и диаграммы нагружения – зависимости удлинения (мм) от нагрузки (кН). Были определены жесткостные и прочностные характеристики материала. При комнатной температуре модуль Юнга и предел прочности определены статистически достоверно. Так же удалось определить модуль Юнга материала при температурах 40 и 50 0С, и предел прочности при температуре 40 0С .

Работа выполняется при финансовой поддержке ФЦП «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007 – 2012 годы» (гос. контракт №02.518.11.7135).

Литература

1. ГОСТ 25.601-80. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композиты). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах.

2. М.Н. Степнов. Вероятностные методы оценки характеристик механических свойств материалов и несущей способности элементов конструкций. – Новосибирск: Наука, 2005. – 242 с.

3. Ю.М. Тарнопольский, Т.Я. Кинцис. Методы статических испытаний армированных пластиков. – М.: Химия, 1981. – 272 с.