ОБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ

Сарычев В.Д., Ващук Е.С., Будовских Е.А., Громов В.Е.

Новокузнецк, Россия

В работе рассматривается математическая модель формирования нанокристаллических слоев при воздействии плазмы электрического взрыва проводников на упрочняемую поверхность металлов и сплавов. В результате облучения формируется характерные слои: первый тонкий (около 1 мкм) приповерхностный нанокомпозитный слой с размерами кристаллитов порядка 1–10 нм (I); второй промежуточный слой с ячеистой кристаллизацией и диаметром ячеек в нем 1мкм (II); третий слой с крупнозеренной структурой и с диаметром зерен 5мкм; четвертый нанокристаллический подслой на границе с основой, размеры кристаллитов в нем составляют 10–20 нм (IV); пятый слой – основа, в которой металл не расплавляется (V). В настоящей работе предлагается модель образования четвертого слоя зоны ЭВЛ, основанная на возникновении неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на границе раздела зоны легирования и основы. Эта модель основана на линейном анализе плоских параллельных течений двух потоков несжимаемой жидкостей в зонах I – III и IV с одинаковой плотностью ρ. Течение в зоне IV – моделируется вязкой жидкостью с поперечным размером h, кинематической вязкостью ν и скоростью скольжения U1. Для простоты считается, что расплав в зоне III является потоком идеальной жидкости со скоростью скольжения U2 и с поперечным размером h2 . Из условия эксперимента h=1 мкм и h2=40 мкм, то примем h2=∞. Силой тяжести пренебрегаем. Из решения системы уравнений Навье-Стокса и Эйлера с учетом граничных условий выводится дисперсионное уравнение:

F(z, d)+(z2−1+iω1)2+ω02=0,

где ω02=σν2ρ1k, ω1=U2−U1νκ, d=hk, z=k1k, k1, k - волновые числа для идеальной и для вязкой жидкости соответственно. Далее задача определения границы неустойчивости, сводится к параметрическому анализу корней дисперсионного уравнения в диапазонах длин волн порядка 10 нм и относительных скоростей порядка 10 м/с и нахождению зависимости инкремента α=Re (ω) от λ при условии α>0. Анализ проводили для случая электровзрывного науглероживания технически чистого железа. Инкремент представляется в виде

α=1,52⋅104λ2Re (z2−1)(мкс-1).

Инкремент неустойчивости немонотонно зависит от длины волны и при этом максимальное значение αmax достигается при λmax, определяемой относительной скоростью. Волны с λmax наиболее неустойчивы, они порождают вихри, которые, сворачиваясь, приводят к образованию нанокомпозитного слоя, после затвердевания легированного расплава, граничащего с основой. Среди  серии кривых образованию кристаллитов с размером 10 нм соответствует относительная скорость 5 м/с. Это значение реализуется при осуществлении ЭВЛ, поэтому можно считать, что предложенная математическая модель адекватно отражает экспериментальные данные.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантами РФФИ № 08-02-00024-а. и ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг. (гос. контракт № П332).