ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Кирпичёв В.А., Букатый А.С., Иванов Д.В.

Самара, Россия

Изучалась возможность использования критерия среднеинтегральных остаточных напряжений σост [1] для прогнозирования предельной амплитуды поверхностно упрочнённых деталей при повышенной температуре. Эксперименты проводились на образцах прямоугольного  поперечного сечения толщиной 2-3 мм из сплавов ЭИ698ВД и ЖС6У с V-образными надрезами двух радиусов R=0,5 мм и 1,0 мм, имитирующих ёлочный замок лопатки турбины газотурбинного двигателя. Половина образцов после шлифования подвергалась ультразвуковому упрочнению. Для определения меридиональных σϕ (осевых σz – в наименьшем сечении) остаточных напряжений использовались образцы с пятью идентичными надрезами, для испытаний на усталость – с одним надрезом. Определялись остаточные напряжения как непосредственно после ультразвукового упрочнения, так и после упрочнения с последующей термоэкспозицией при температуре 700 0С в течение 1000 часов.

Ультразвуковое упрочнение образцов привело к созданию в области впадин надрезов значительных сжимающих остаточных напряжений с глубиной залегания 0,15-0,2 мм, достигающих у поверхности концентратора -1200 МПа для сплава ЭИ698ВД и -1300 МПа – ЖС6У. Термоэкспозиция упрочнённых образцов привела к снижению сжимающих остаточных напряжений в 2,5-3 раза, причём в некоторых случаях наблюдалось появление подслойного максимума остаточных напряжений. Наблюдавшиеся различия в остаточных напряжениях образцов, обработанных на различных режимах ультразвукового упрочнения, термоэкспозиция снивелировала.

Испытания  на усталость образцов с надрезами были проведены при температуре 700 0С в случае асимметричного цикла растяжения с средним напряжением 450 МПа для образцов из сплава ЭИ698ВД и 350 МПа – из сплава ЖС6У. Проведённые испытания показали, что среднее значение коэффициента ψσ влияния остаточных напряжений на предел выносливости по критерию σост составило 0,074. В расчётах критерия σост использовались остаточные напряжения образцов после термоэкспозиции. Полученное значение коэффициента ψσ незначительно отличается от ψσ=0,071, вычисленного по методике работы [2].

Таким образом, проведённые опыты показали, что критерий среднеинтегральных остаточных напряжений σост может быть применён для прогнозирования предельной амплитуды поверхностно упрочнённой детали в случае повышенной температуры, но при этом следует использовать остаточные напряжения детали в конце её ресурса, которые можно определить путём термоэкспозиции.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП.2.1.1/3397).

Литература

1. В.Ф. Павлов. О связи остаточных напряжений и предела выносливости при изгибе в условиях концентрации напряжений. Известия вузов. Машиностроение. – 1986. – №8. – С.29-32.

2. В.Ф. Павлов, В.А. Кирпичёв, Б.В. Минин. Влияние остаточных напряжений на предел выносливости при асимметричном цикле в случае растяжения - сжатия. Известия вузов. Машиностроение. – 1989. – №9. –С.6-10.