ОСОБЕННОСТИ РЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ AL-MG-SC-ZR СПЛАВА ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Смирнов А.С.1, Коновалов А.В.1, Пушин В.Г.1, Уксусников А.Н.1,

Звонков А.А.2, Зайцев И.М.2

1Екатеринбург, Россия; 2Миасс, Россия

Сплавы типа Al–Mg–Sc–Zr относятся к высокопрочным сплавам, предназначенным для увеличения удельной прочности элементов конструкций к которым предъявляются требования по высокой коррозионной стойкости и малому весу.

В работе исследовалась взаимосвязь реологического поведения Al-Mg-Sc-Zr сплава с формированием микроструктуры при температуре деформации 330 и 360 С и скорости деформации 0.05 с-1. Было установлено, что кривая сопротивления деформации данного материала состоит из нескольких участков. Вначале идет упрочнение материала, затем его разупрочнение, которое опять сменяется упрочнением материала. Используя метод дифракции обратно рассеянных электронов и просвечивающую электронную микроскопию, было выяснено, что основным процессом разупрочнения при исследуемых температурах является динамическая непрерывная рекристаллизация in situ. Появление второго участка упрочнения на кривой сопротивления деформации является результатом замедления динамической рекристаллизации и влиянием барьерного эффекта блокирования интерметаллидами свободных дисклокаций, границ зерен и субзерен.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержки гранта РФФИ № 14-08-31262 и программы ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН № 13-1019-РЦ.