ТЕНЗОРНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Соколкин Ю.В., Макарова Е.Ю.

Пермь, Россия

При прогнозировании упругих и прочностных свойств однонаправленных волокнистых композитов привлекается постановка нелинейной краевой задачи микромеханики композитов для макрооднородной макроанизотропной среды, учитывающая стадию структурного накопления микроповреждений. Для описания структурного разрушения, расчета траекторий деформирования и прогнозирования прочностных свойств композитов в определяющие соотношения, связывающие компоненты тензоров микронапряжений σijr и микродеформаций εijr, наряду с тензором структурных модулей упругости θijmnr вводится материальный носитель – тензор микроповреждений ωijmnσh,εh,r, задаваемый явным образом на основе теории малых упругопластических деформаций и зависящий от инвариантов тензоров структурных напряжений σh и деформаций εh (h=1, 2, 3):

σijr=θijmnrImnpq−ωmnpqσh,εh,rεpqr,

где Iijmn=12θijmnδimδjn+δinδjm — единичный тензор четвёртого ранга, δij — единичный тензор второго ранга.

Таким образом, в качестве математической модели процесса квазистатического деформирования и разрушения ставится детерминированная или стохастическая задача механики композитов:

∂σiα∂xα=0; σijr=θijmnrImnpq−ωmnpqσh,εh,rεpqr;

(1)

εijr=12∂ui∂xj+∂uj∂xi; uir|Гu=ui0; σijrnj|Гσ=Si0,

где uir — структурные перемещения, Si0 и ui0 — соответственно заданные поверхностные нагрузки и граничные перемещения.

На стадии дисперсного накопления микроповреждений поля структурных модулей упругости и структурных повреждений являются локально-эргодическими. В этом случае устанавливается связь между пульсациями структурных деформаций ε∘ijr и структурными деформациями εijpr в регулярной среде сравнения посредством функционала Φijmnpθ,ω:

ε∘ijr=Φijmnpθ,ωεmnpr. 								(2)

Тензор структурных микроповреждений матрицы считается известным согласно теории малых упругопластических деформаций. Законы деформирования волокон считаются упругими вплоть до разрушения.