## Slide 1
Аспирант 3 года обучения по специальности «Технологии материалов», младший научный сотрудник лаборатории механики деформаций
Канакин Владислав Сергеевич
2024
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Научный руководитель
д.т.н. Швейкин В. П.

## Slide 2
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Цель работы
Определить влияние условий жидкофазного синтеза и термомеханического воздействия на формирование микроструктуры и механических свойств в алюмоматричных композитах систем В95-TiC и В95-SiC.
Цель работы
Разработка подхода к формированию требуемых физико-механических свойств металломатричных композитов путем совместного рассмотрения задачи жидкофазного синтеза и термомеханического воздействия на материал.
Фундаментальная задача

## Slide 3
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Итоги работы за 1 и 2 курс
Разработана методика жидкофазного синтеза композитов систем В95-TiC и В95-SiC массой до 100 гр
Разработана методика in-situ синтеза упрочняющих Al3Ti частиц в расплаве
Проведен анализ формирования микроструктуры в алюминиевой матрице композита в условиях термо-деформационного воздействия на основе EBSD-данных
Разработана технология изготовления тиглей, импеллеров, крышек и других элементов установки синтеза металломатричных композитов
Сдан кандидатский экзамен по предмету «История и философия науки»
Получен зачет по предмету «Педагогика»

## Slide 4
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Итоги работы за 3 курс
Плановые работы | Законченность
Разработать методики легирования алюмоматричных композитов в процессе их синтеза | +
Для системы В95-TiC | +
Для системы В95-SiC | +
Разработать режима жидкофазного синтеза алюмоматричных композитов массой до 1 кг | +
Для системы В95-TiC | +
Для системы В95-SiC | +
Для системы АМг6-TiC | +
Оформить заявку на изобретение | +
Подготовить 2 статьи | +
Исследовать влияние объемного содержания и типа упрочняющих частиц на механические свойства литых композитов сиcтемы В95-TiC и В95-SiC | +
Сдать кандидатского экзамена «Иностранный язык (Английский язык)» | +
Освоено за 3 года обучения: EBSD анализ, микрорентгеноспектральный анализ, гранулометрический анализ, рентгенофазовый анализ, пробоподготовка.

## Slide 5
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Жидкофазный синтез композитов систем B95-TiC и B95-SiC
Микроструктура композита В95/5% TiC
Микроструктура композита В95/5% SiC
Частицы SiC
Частицы TiC

## Slide 6
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Механические свойства на сжатие композитов систем B95-TiC и B95-SiC
Материал | Термообработка | Предел прочности, МПа | Относительное сжатие, %
В95 | Гомогенизация | 594 | 38
В95/5% SiC | Гомогенизация | 732 | 48
В95/5% TiC | Гомогенизация | 890 | 55

## Slide 7
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Жидкофазный синтез алюмоматричных композитов массой до 1 кг
Импеллер
1 – вал; 2 – защитные цилиндры; 3 – лопасти; 4 – межлопастной цилиндр; 5 – защитная гайка; 6 – винт; 7 и 8 – крышка; 9 – трубка введения частиц; 10 – трубка для введения аргона; 11 – тигель; 12 – пробка с термопарой

## Slide 8
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Жидкофазный синтез алюмоматричных композитов В95-SiC массой 1 кг
7,5%
15%

## Slide 9
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
План работ на четвертый год обучения
Исследовать влияние термомеханических параметров деформирования на эволюцию зеренной микроструктуры в литых металломатричных композитах
Построить нейронную сеть, описывающую формирование зеренной микроструктуры в процессе термодеформационного воздействия исследуемых композитов
Выбрать условия термодеформационного воздействия на композит, обеспечивающие равномерное распределение зерен в изделии
Сдать кандидатский экзамен по специальности
Написать и представить диссертационную работу

## Slide 10
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Список публикаций
Smirnov A.S., Konovalov A.V. and Kanakin V.S. Neural network modeling of the rheology of the AlMg6 alloy under the dispersoid barrier effect and the inhibition of dynamic relaxation processes // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. – 2020. – Iss. 6. – P. 10–26. – DOI: 10.17804/2410-9908.2020.6.010-026;
Smirnov A., Smirnova E., Konovalov A., Kanakin V. Using the Instrumented Indentation Technique to Determine Damage in Sintered Metal Matrix Composites after High-Temperature Deformation // Applied Sciences. – 2021. – Vol. 11, № 22. – P. 10590. – DOI: 10.3390/app112210590;
Kanakin V.S., Smirnov A.S. and Konovalov A.V. Neural network modeling of the flow stress of the AlMg6/10% SiC metal matrix composite under deformation at high temperatures // Procedia Structural Integrity. – 2022. – Vol. 40. – P. 194-200. – DOI: 10.1016/j.prostr.2022.04.026;
Smirnov A.S., Kanakin V.S. and Konovalov A.V. Neural Network Modeling of Microstructure Formation in an AlMg6/10% SiC Metal Matrix Composite and Identification of Its Softening Mechanisms under High-Temperature Deformation // Applied Sciences. – 2023, – Vol. 13. – P. 939. – DOI: 10.3390/app13020939;
На третьем году обучения:
Smirnov A. S., Konovalov A.V., Kanakin V.S., Spirina I.A. Simulation of the Rheological Behavior and Dynamic Recrystallization of the Heterogenized V95 (7075) Alloy // Procedia Structural Integrity. – 2023. – Vol. 50. – P. 266-274. – DOI: 10.1016/j.prostr.2023.10.050;
Смирнов, А.С., Смирнова, Е.О., Канакин, В.С., Коновалов, А.В., Спирина, И.А. Накопление поврежденности в металломатричном композите В95\3%TiC в процессе деформирования при высоких температурах // Композиты и Наноструктуры. 15 (2023) 233–242. – DOI: 10.36236/1999-7590-2023-15-4-227-236.
Smirnov A. S., Konovalov A.V., Kanakin V.S., Spirina I.A. Simulating the rheological behavior of the V95 \ 3% TiC metal matrix composite under deformation at high temperatures // Procedia Structural Integrity (Принята к опубликованию)

## Slide 11
Канакин
Владислав
Сергеевич
Синтез металломатричных композиционных материалов систем В95-TiC, В95-SiC и анализ формирования микроструктуры в условиях термодеформационного воздействия
Спасибо за внимание!