## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОШЛИФОВ ПРИ НАГРУЗОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ НА УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ
Р.С.Ахметханов
ИМАШ РАН

## Slide 2: Фрактальная размерность
ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ
D  DT, обычно D>DT, DT - топологическая размерность,
0≤D≤En, En- евклидово n – мерное пространство
СВЯЗЬ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛЕМ ХЕРСТА H: D = 2 – H или D = 3 – H
С РАЗМЕРНОСТЬЮ ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА:
H=E+1-D ;
С СПЕКТРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ : =2H+1
S(f) ~ 1/f:

## Slide 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Береговая линия побережья Великобритании D≈1.24

## Slide 4: Примеры применения методов теории фракталов
http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/301/image/301_101-107.pdf

## Slide 5: Корреляция механических свойств с фрактальной размерностью
Бовыкин О.Б. Взаимосвязь свойств поверхности и ее фрактальной размерности//Известия «МАМИ», №1(15), т.2, 2013. С.14-18

## Slide 6: Варианты представления изображения микрошлифа стали 12ГС

## Slide 7: Оценка фрактальной размерности изображения
Изображение микрошлифа (выделение границ между фазами и частицами феррита и цементита в перлите) и определение фрактальной размерности данного изображения
Фазы и ганицы между ними

## Slide 8: Изменения фрактальной размерности в зависимости от числа нагружений N
Нагру- жение, N | Фр. раз-ть, D1 | Фр. раз-ть, D2 | Фр. раз-ть границ зерен, Dg
0 | 1,698 | 1,861 | 1,781
38000 | 1,729 | 1,842 | 1,749
61000 | 1,754 | 1,827 | 1,810
84000 | 1,770 | 1,815 | 1,803
95000 | 1,802 | 1,784 | 1,795

## Slide 9: Мультифрактальный анализ
Представление мультифрактального спектра
Спектр сингулярностей f() характеризует зависимость от  числа элементов покрытия N

## Slide 10: Параметры, получаемые при мультифрактальном анализе
Применение мультифрактального формализма для анализа структуры исследуемого объекта показал наибольшую информативность следующих показателей, получаемых при мультифрактальной параметризации:
1) D0 - размерность Хаусдорфа – Безиковича, характеризующая однородный фрактал. Значение D0 определяют по максимальному значению f(α), что соответствует Dq при q=0;
2) D1 - информационная размерность, характеризующая скорость роста количества информации соответствует Dq при q=1;
3) D2 - корреляционная размерность, характеризующая вероятность найти в одной и той же ячейке покрытия две точки множества. Она определяется значением Dq при q=2;
4) D+q и D-q - экстремальные значения фрактальной размерности, отвечающие степени разреженности мультифрактального множества. Параметр q – величина, способствующая повышению вклада ячеек с относительно большими значениями меры μ1 при положительных значениях q и с относительно низкими значениями меры μ1 при отрицательных значениях q.
На основе полученных величин фрактальных размерностей при различных значениях q можно рассчитать параметры, количественно характеризующие структуру:
1) степень однородности fq. Чем больше значение fq, тем более однородна структура для канонических спектров, для псевдо спектров зависимость противоположная.
2) мультифрактальный параметр скрытой периодичности структуры (упорядоченности) множества Δq = D1–Dq . Чем больше его значение (по модулю), тем более упорядочена структура.

## Slide 11: Анализ изображений остовов микрошлифов
Остов изображения микрошлифа стали 12ГС
при числе нагружений N=0 (а) и N=95000 (б)

## Slide 12: Мультифрактальный анализ микрошлифов
Мультифрактальный спектр изображения микрошлифа при числе нагружений N=0(а) и N=95000(б)
Перед разрушением образца ширина мультиффрактального спектра и виличина упорядоченности структуры Δq уменьшаются, а асимметрия ΔD увеличивается

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!